Spacer

Company: Menlo Systemes

Material/Grade: 7972/Premium/Special

Diameter: 92 mm (Measured: 91.75mm - 91.77mm)

Length: 485 mm

ULE Stabbearbeitung

Company: Siliciumbearbeitung Andrea Holm GmbH

Rundschleifen

DM 91,7 (+/-0,1) mm

Kernbohrung

DM: 13 (+/-0,2) mm

Seitliche Bohrung

DM: 4,2 (+/-0,2) mm

Notes vom Rohblock

Item is oversized cores to yield the above sizes

Finish: Waterjet or saw cut on all surfaces

Tolerances: +12 mm/-0 on all dimensions

Special CTE Selection: Crossover temperature >=28°C (in einer anderen mail, die ich fand stand: 28-35°C)

2D drawings

Resonatorkörper

spacer_mikko

Spacer mit Schutzkappen