# Spacer
Company: Menlo Systemes
- Material/Grade: 7972/Premium/Special
- Diameter: 92 mm (Measured: 91.75mm - 91.77mm)
- Length: 485 mm
## ULE Stabbearbeitung
Company: Siliciumbearbeitung Andrea Holm GmbH
- Rundschleifen
  - DM 91,7 (+/-0,1) mm
- Kernbohrung
  - DM: 13 (+/-0,2) mm
- Seitliche Bohrung
  - DM: 4,2 (+/-0,2) mm
## Notes vom Rohblock
Item is oversized cores to yield the above sizes
- Finish: Waterjet or saw cut on all surfaces
- Tolerances: +12 mm/-0 on all dimensions
- Special CTE Selection: Crossover temperature >=28°C (in einer anderen mail, die ich fand stand: 28-35°C)