Electrolytic polishing

Der Gründe für das Elektropolieren der Wärmeschilder innerhalb der Vakuumkammer sind:

die soll Wärmestrahlung reflektiert werden

Säuberungsprozess von Rückständen (kleiner Grund)

Nach dem Elektropolieren hatten wir Probleme mit dem “weißen Kristalinen” Rückständen und leichten Schmutz auf den Oberflächen, diese man nur gesehen hat wenn man die Wärmeschilde mit Aceton geputzt hat. Isopropanol haben wir nicht ausprobiert.

Wir haben mit einem Massenspektrometer (Mass spectrometry) und einem Teststück getestet was die Rückstände sein könnten. Ohne ein Erfolg :/

Folgendes System verwendet die PTB: Das Elektropoliersystem wurde von der Firma TOPfister GmbH (http://www.topgmbh.com/) gekauft und es nennt sich sowas wie, TOP 500. Als Elektrolyt wird ein Gemisch aus Phosphorsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure und Isopropanol verwendet.

Danach haben wir verschiedene Firmen kontaktiert, unteranderem die Firma mivaco, diese uns mit folgenden Infos weiter geholfen hat:

“”

“”

“”

Procedures