Mass spectrometry

Gemessen wurde das Test-Stück des Aluminium-Materials (EN AW-5083) mit einem Massenspektrometer am Pumpstand in der PTB

Es gab zwei Messungen:

Nullmessung

mit dem Test-Stück

Das Test-Stück wurde vorher in der Galvanik (PTB) elektropoliert und sonst nicht mehr behandelt:

3min elektropolieren

direkt mit Osmose-Wasser über dem Elektropolierbad abgeduscht

Im Kreislaufwasserbehälter getunkt

30min Salpetersäure 65% mit Wasser (Mischung 1:1)

Im Standspüle-Aluminiumdekapierbad getunkt

Im Kreislaufwasserbehälter getunkt

mit Osmose-Wasser abgetuscht

Mit Druckluft abgepustet

Messergbnis:

Analyse:

Tips zur Analyse

Peak [a.m.u.]	Proportion	Element	Comment
1.5	AL>base
2.5	AL>base
12	AL>base
13	AL>base
14	AL>base
15	AL>base
16	AL>base
17	AL>base
18	AL>base
19	AL>base
20	AL>base
25.8
27
28	AL>base
29
30	AL>base
31
32	AL>base
36
38
39
41
42
43	AL>base
44	AL>base
45
55
57.5