Mass spectrometry

Gemessen wurde das Test-Stück des Aluminium-Materials (EN AW-5083) mit einem Massenspektrometer am Pumpstand in der PTB

Es gab zwei Messungen:

Nullmessung

mit dem Test-Stück

Das Test-Stück wurde vorher in der Galvanik (PTB) elektropoliert und sonst nicht mehr behandelt:

3min elektropolieren

direkt mit Osmose-Wasser über dem Elektropolierbad abgeduscht

Im Kreislaufwasserbehälter getunkt

30min Salpetersäure 65% mit Wasser (Mischung 1:1)

Im Standspüle-Aluminiumdekapierbad getunkt

Im Kreislaufwasserbehälter getunkt

mit Osmose-Wasser abgetuscht

Mit Druckluft abgepustet

Messergbnis: rga_09.05.2017

Analyse:

Tips zur Analyse

Peak [a.m.u.]	Proportion	Ion	Comment
1.5	AL>base
2.5	AL>base
12	AL>base	C
13	AL>base	CH
14	AL>base	CH,N,N2,CO
15	AL>base	CH3, NH
16	AL>base	O, O2, NH2
17	AL>base	OH, NH3
18	AL>base	H2O, NH4
19	AL>base	H3O, F
20	AL>base	HF, Ar, CH2CN
25.8	C2H2, CN
27	C2H3, HCN
28	AL>base	C2H4, CO, N2, HCNH
29	C2H5, CHO, CH3N
30	<fc #6495ed>AL>base !</fc>	C2H6, CH2O, NO, CH2NH2, N2H2, N-Indikator, BF
31	CH3, O-Indikator, CH3NH2, N2H3, CF
32	<fc #6495ed>AL>base</fc>	CH3OH, O2, O-Indikator, S, N2H4
36	HCI, C3
38	C3H2
39	C3H3
41	C3H5
42	C3H6, C2H2O, CON, C2H4N
43	AL>base	C3H7, C2H3O, CONH
44	AL>base	C3H8, C2H6N, C2H4O, CO2, CH4Si
45	C2H5O, CHS, CHO2, C2H7N, O – Indikator, S – Indikator
55	C4H7, C3H3O
57 (58)	C4H9, C3H5O, C3H2F (C3H6O, O – Indikator, C3H8N, N – Indikator)